Характеристики товаров, используемых при выполнении ремонта помещений

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55»

| № | Наименование материала (товара*) | Требуемые технические характеристики (параметры эквивалентности) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отлив окрашенный | Должен быть изготовлен методом ролформинга из полосы окрашенной оцинкованной стали. Для окрашивания должна быть использована краска на основе полиэстера. Внутренняя поверхность отливов должна быть прогрунтована белой краской. Защитная пленка на лицевой поверхности наличие Толщина не менее 0,50мм Адгезия, балл-0 Эластичность по Эриксену, мм, (глубина сферической лунки) не менее 6 Прочность при изгибе на 180°не более 3Т Твердость по карандашу-F-Н-2Н Атмосферостойкость при ускоренных испытаниях, час (в солевом тумане) - 500 |
| 2 | Окна ПВХ | Не менее двух рядов уплотняющих прокладок в притворах, обязательное наличие приточного клапана. Стеклопакет двухкамерный с наличием приточного клапана. Камеры стеклопакетов должны быть заполнены осушенным воздухом или инертным газом стекла должны быть толщиной от 4 до 6 мм расстояние между стеклами от 6 до 16 мм номинальная толщина стеклопакетов не менее 32 мм. Сопротивление теплопередаче, м2 х °С/Вт, не менее 0,32 Коэффициент направленного пропускания света не менее 74% Звукоизоляция не менее 25 Дб Требования к профилю: приведенное сопротивление теплопередаче, класс 2 или 3, от 0,6 до 0,8 м2 х °С/Вт прочность на разрыв, МПа не менее 37 теплостойкость по Вика, 0C не менее 75 модуль упругости, МПа не менее 2100 изменение линейных размеров после теплового воздействия, % не более 2,0 термоустойчивость при 150 0C / 30 мин - не должно быть вздутия и трещин устойчивость к воздействию низких температур не более 1 на 10 коэффициент прочность сварки не ниже 0,7 ударопрочность, кДж/м2 не менее 40 кДж/м2 срок службы (лет) не меньше 40. |
| 3 | Доски подоконные ПВХ | ПВХ белого цвета, толщина не менее 20 мм Ширина от 10 до 60 см Длина - до 6000 мм Материал по ГОСТ 14332-78 |
| 4 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks или Soudal в баллонах по 750 мл или эквивалент | Высококачественный герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Основа: полиуретан Плотность, г/см3: 1,17-1,30 Термостойкость, °C: от -30 до + 80 Температура применения, °C: от +5 до + 30 Высыхание поверхности (при 20 °C и отн. влажности 50-65%), мин: 15-50 Скорость затвердевания, мм/сутки: 1-5 Твердость по Шору А: от 9 до 45 Срок годности, мес: не менее 12 или Пена монтажная Базовое вещество: полиуретан Выход пены, л: 35- 50 Время высыхания поверхности, мин: 10-18 мин Плотность, кг/м3: 23-35 Температура нанесения: не ниже -10 0С Огнестойкость затвердевшей пены: В3 Термостойкость затвердевшей пены: от -40 С до + 90 С Прочность при растяжении, МПа: не менее 0,03 Прочность при сжатии, МПа: не менее 0,03 Срок годности, мес: не менее 12 |
| 5 | Дверь ПВХ "теплая" | Профиль конструктивно должен иметь в сечении термовставки из армированного стекловолокном полиамида, с центральным внутренним уплотнением притворов. Полотна дверных блоков должны иметь рамочную конструкцию, сваренную из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами. Угловые соединения рамки полотен должны дополнительно укрепляться угловыми усилителями. Сопротивление теплопередаче 1,20 (м2 С/Вт) Термическое сопротивление не менее 0,3 (м2 С/Вт) Коэффициенты теплопередачи системы профилей не менее 2,17 (Вт/м2 ОС) Звукоизоляция - от 26 дБа Водо- и воздухонепроницаемость 10 (Па) - от 3,5 до 5 (кг/м2ч) Количество контуров уплотнителя - 2 Нахлест уплотнений - не менее 11,5 мм. Зазор притвора - не менее 5 мм. Долговечность цветового покрытия профиля не менее 15 лет Долговечность системы профилей - не менее 40 лет. замок - ключ ручка - дуга не менее 250 мм. |
| 6 | Доводчик двери | класс по EN-6 - Регулировка скорости закрывания. - Регулировка скорости дохлопа - Ветровой тормоз должен действовать в диапазоне углов открытия двери от 80° до 180° и предотвращать резкое открывание двери, например при сильном ветре. - Замедление закрывания . Регулятор должен позволять регулировать скорость закрывания двери на участке от 180° до 80-70°. |
| 7 | Линолеум ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS 10003 3М или эквивалент | Класс износостойкости: промышленное или коммерческое; 34или43. Общая толщина не менее (мм.); 2. Толщина защитного слоя не менее (мм.); 0.7. Размер: не менее длина (м.); 20. Размер: не менее ширина (м.); 3. Вес, не более, г/м2; 2700. Уменьшение толщины на истирание, г/м2, не более; 30. Уменьшение толщины на истирание, г/м2, не более; Класс Т. Абсолютная остаточная деформация, мм, не менее; 0.27. Абсолютная остаточная деформация, мм, не менее; 0.05. Стабильность линейных размеров, %, не более; 0.4. Стабильность линейных размеров, %, не более; 0.1. Пожаротехниеские характеристики, не хуже: Группа горючести; Г1. Группа воспламеняемости; В2. Группа распространения пламени; РП1. Группа дымообразующей способности; Д2. Группа токсичности продуктов горения; Т2. Сопротивление к скольжению; R10. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более; 5х10. Электросопротивление, Кв; <2. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, Дб, не менее; 18. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, Дб, не менее; 4. Термическое сопротивление, м2 К/Вт; 0.02. Подогрев пола; Подходит. Цветостоустойчивость; >=6. Устойчивость к воздействию химических соединений; устойчиво. След от роликов кресел; отсутствует. След от ножек мебели; отсутствует. |
| 8 | Плинтусы для полов из пластиката с соединительными элементами, жесткие или полужёсткие | Длина, м: от 2,5 до 3 Абсолютная деформация при вдавливании, мм, не более: 1 Изменение линейных размеров, %, не более: 2 Прочность при растяжении, Мпа, не менее: 20 |
| 9 | Профили стыкоперекрывающие | Профили стыкоперекрывающие алюминиевые со скрытым креплением должны быть предназначены для закрытия стыков любых равноуровневых напольных покрытий. Длиной 0,9и 1,8 м, должны комплектоваться навесным кронштейном, набором дюбелей, и саморезов. |
| 10 | Плиты керамогранитные | Гранит керамический многоцветный неполированный, Толщина не менее 7,5 мм. Водопоглощение не более 3,5 % Предел прочности при изгибе не менее для плиток толщиной до 9 мм. – 28 МПа, толщиной свеше 9 мм. – 25 МПа Износостойкость (по кварцевому песку) не более 0,18 г/см2 Морозостойкость - не менее 25 циклов Размер– 300x300 или 250x250 или 250x200 или 300x200 или 400х400 |
| 11 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» или эквивалент | Предназначен для укладки кафельной, керамической или мозаичной плитки на стены и полы из бетона или кирпича, штукатурки в ванных, кухонных, туалетных и других комнатах. t, °С основания (при нанесении) – от +5 до +30 °С. Расход – от 3 до 5 кг на 1 м2. Время твердения - 24 часа. Температуростойкость – от – 40 до +60°С. Срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления. |
| 12 | Затирка «Старатели» или эквивалент | Цементно-песчаная смесь с добавками. Жизнеспособность не менее 1 часа после затворения водой. Расход: не более 1 кг на м2. Время твердения не более одних суток. Срок хранения не менее 6 месяцев в сухом помещении. |
| 13 | Наливной пол Церезит или эквивалент выравнивающаяся смесь | Ремонтная смесь предназначена: - для устройства стяжек на прочных бетонных и цементно-песчаных основаниях с последующей укладкой керамических плиток, паркета и других напольных покрытий, а также полимерных наливных полов - для устройства уклонообразующих стяжек Применяется для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок, в сухих и влажных помещениях, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве. Имеет повышенную стойкость к истиранию и в основном используется в качестве конечного слоя без покрытия. Состав-смесь цементная с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами. Плотность сухой смеси: около 1,65 кг/дм³, Количество воды затворения: 3,0 – 3,2 л на 25 кг сухой смеси, Время созревания: около 5 минут, Время потребления: до 40 минут, Температура основания: от +5 до +30°C, Возможность технологического передвижения: через 6 часа, Прочность на сжатие: через 1 сутки не менее 13 МПа, через 3 суток не менее 23 МПа, через 28 суток не менее 35 МПа, Прочность на растяжение при изгибе: через 1 сутки - не менее 3,0 МПа, через 3 суток -не менее 3,5 МПа, через 28 -не менее 5,5 МПа. Твёрдость: не менее 100 Н/мм² |
| 14 | Антисептическая пропитка «Нортекс – Дезинфектор» или эквивалент для бетона | Антисептическая пропитка для лечения сильно пораженных бетонных, каменных, кирпичных поверхностей. Пропитка эффективно уничтожает плесневый грибок, водоросли. Пропитка предназначена для обработки внутренних и наружных поверхностей: сильно пораженные плесневым грибком, водорослями бетон, камень, кирпич внутри и снаружи строений скрытые поверхности зоны риска помещения с повышенной влажностью подвальные и цокольные помещения места конденсации влаги другие непроветриваемые места с повышенной влажностью поверхности, подвергаемые механическому трению. Расход при нанесении в 1 слой – не менее 80 г/ м2. Условия применения: наносится при температуре от -10 0C до +40 0C наносится кистью, распылением пропитка несолевая, созданная на водной основе, поэтому высолы на поверхности не образует покрытие безопасно для людей и животных. |
| 15 | Грунтовка «Тифенгрунд» КНАУФ (или эквивалент) | Быстросохнущая, бесцветно прозрачная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению грунтовка Грунтовка глубокого проникновения Расход г/м2 - около 70-120 (зависит от гигроскопичности основания ) Температура работ: от +5°С до +30 °С. |
| 16 | Краска водоэмульсионная | Краска водоэмульсионная Свойства – атмосферостойкая, влагостойкая, устойчивость к пятнообразованию Морозостойкость краски не менее 5 циклов массовая доля нелетучих веществ - не более 60 % время высыхания каждого слоя до степени 3 при температуре 20 °С - не более 1 час. расход - до 150 г/м2 при нанесении в 1 слой нанесение – валик, кисть стойкость пленки к статическому воздействию воды при темп 20 °С не менее 12 час. цвет по согласованию с заказчиком. |
| 17 | Краски масляные Марки: МА-0115 мумия; сурик железный | Массовая доля летучего вещества, %, не более: 14- 14,5 Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее: 27-30 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °С, с: 80-160 Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, не более: 35-95 Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору: типа М-3: 0,12 Степень перетира, мкм, не более: 80 Время высыхания до степени 3 при температуре 20 +/- 2) °С, ч, не более: 24 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 +/- 2) °С, ч, не менее: 1 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 +/- 2) °С, ч, не менее: 0,5 |
| 18 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка Пк 3 или Пк 4: норма подвижности по погружению конуса, от 8 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90% расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, прочность растворов на сжатие от М 75 до М 200, марка по морозостойкости от F100 до F200, средняя плотность от 1500 до 2000 кг/м3 максимально допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки должен составлять 2,5 мм, а для отделочного слоя — 1,2 мм. |
| 19 | Плитка облицовочная для стен | Плитка облицовочная для стен Размер: 250х300 мм Отклонение от номинальных размеров по длине и ширине (%)0,8; Кривизна лицевой поверхности: (мм) 0,8 Косоугольность: (мм)1,0 Водопоглощение: (%)16 Термическая стойкость глазури: (°C) 125 Твердость глазури по Моосу, 5 Предел прочности при изгибе: 15 МПа |
| 20 | Кабель канал | пластиковый короб – белого цвета должен закрываться с помощью крышки на защелках |
| 21 | Кабель ВВГнг3*1,5 | 1. Медная токопроводящая жила • однопроволочная (класс 1) сечением 1,5–50 мм2 – «ож», • многопроволочная (класс 2) сечением 50–240 мм2 2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил: • цветовая: белая или желтая; синяя или зеленая; красная или малиновая; коричневая или черная или желто-зеленая 3. Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 мм2 и выше 4. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести. |
| 22 | Трубы полиэтиленовые диаметром 20, 25, 32 | Плотность кг/м³ > 940 Предел текучести при растяжении, МПа при толщине стенки до 5 мм не более 21 Относительное удлинение при разрыве, % Не менее 350 Коэффициент удлинения, 1/°С 0,0002 Коэффициент теплопроводности, Вт/м °С 0,43 Прочность при сжатии при 10%-ной деформации в радиальном направлении, МПа, не менее 0,3 уровень морозостойкости °C до -70 рабочая температура, °С до +40. |
| 24 | Смеситель для раковины локтевой | Смеситель должен быть оснащен металлическим сливным клапаном. Расход воды: не менее 7,5 л./мин. Аэратор: с защитой от известковых отложений. Максимальная допустимая температура горячей воды: 80оС. Подводка воды должна быть: гибкая. Покрытие: хром. |
| 25 | Стальные двери утеплённые наружные | Металлическая дверная коробка, дверь металлическая утепленная с внутренней отделкой из, искусственной кожи, наружная отделка – покраска. Фурнитура: глазок стандартный, доводчик, замок без автоматической защелки с ручкой, петли. |
| 26 | Блоки дверные | Для изготовления дверных блоков должны применяться поливинилхлоридные профили с толщиной стенок класса А. замки 3; 4класса, закаленное или многослойное стекло толщиной до 10 мм. Импостные детали и пороги должны крепиться к смежным ПВХ профилям коробки (полотна) при помощи стальных; пластмассовых крепежных элементов, шурупов или винтов. Механические и сварные Т-образные и крестообразные соединения импостов должны обеспечивать требуемое сопротивление эксплуатационным нагрузкам. Угловые и Т-образные соединения профилей наружных изделий должны бытьгерметичными. Допускается уплотнение механических соединений атмосферостойкими эластичными прокладками. Конструкции наружных изделий должны включать в себя систему функциональных отверстий для осушения полости между кромками стеклопакета (филенки) и фальцами профилей и отвода воды. В нижнем и верхнем профилях рамки полотна должно быть предусмотрено не менее чем по два отверстия для осушения. Рекомендуемые размеры диаметра отверстий - не менее 6 мм. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты (панели). В стенках профиля отверстия должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 мм. Сопротивление теплопередаче дверных блоков, м2 x °C/Вт, с заполнением трехслойными панелями с утеплителем толщиной 16-24мм от 0,8 до 1,20 .Звукоизоляция, не менее дБА, 26. Воздухопроницаемость при Дельта Р = 10 Па, м3/(ч x м2), не более 3,5. Безотказность, циклы открывания-закрывания, не менее 500000. Долговечность, условных лет эксплуатации пвх профилей, стеклопакетов, уплотняющих прокладок, не менее 10,20,40 соответственно. группа прочности по сопротивлению статическим нагрузкам А; Б или В. Прочность сварных угловых соединений полотен (коробок) Н, не менее 5000;3000;1000. сопротивление действию статических нагрузок, Н, не менее перпендикулярно плоскости 350;500;650 и в плоскости полотна, 1000;1500;2000. Группа прочности по сопротивлению эксплуатационным нагрузкам А;Били В. Изделия должныбыть изготовлены из ПВХ профилей белого цвета, окрашенных в массе. Металлические усилительные вкладыши стальные с антикоррозийным покрытием с толщиной стенок не менее 2,0 мм. Каждый усилительный вкладыш должен крепится к нелицевой стороне ПВХ профиля не менее чем двумя самонарезающими винтами (шурупами). Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближнего места установки самонарезающего винта не должно превышать 100 мм. Шаг крепления должен быть не более 400 мм. Заполнения полотен дверных блоков (филенки) должны быть изготовлены из трехслойных панелей, состоящих из пластиковых или алюминиевых облицовочных листов с заполнением утеплителем или однослойных панелей из вспененного жесткого ПВХ.Заполнения полотен: закаленное; многослойное или армированное стекло; стекло с противоосколочными пленками. |
| 27 | Умывальник одиночный с сифоном | Умывальник «Тюльпан» овальный или полукруглый со скрытыми установочными поверхностями. Материал – фаянс или фарфор. Цвет – белый или кремовый. Умывальник с одним отверстием под смеситель и отверстием под перелив. Размер умывальника: длина, мм, от 585 до 600, ширина, мм, от 475 до 485, глубина, мм, от 205 до 220, высота – от 630 до 705 мм. В комплекте должны быть кронштейны, сифон, гибкие подводки. |
| 28 | Решётки радиаторные | Материал – дерево. Цвет – по согласованию с заказчиком |
| 29 | Дверные блоки в сборе | Материал - массив сосны, шлифованный. Влажность древесины должна быть: для коробок наружных дверей 12 + 3 % для коробок внутренних дверей и полотен 9 ± 3 %. Блоки должны иметь правильную геометрическую форму. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать, мм: внутренних размеров коробок: по ширине +2,0 по высоте - +2,5 внешних размеров полотен: по ширине -2,0 по высоте -2,5 толщин брусков отвязки ± 0,3 толщин брусков коробки ± 0,8. Зазоры в притворах должны быть 2 мм, отклонения +2 мм. Отклонение от плоскости полотен не более 2 мм по высоте, ширине и диагонали. Пласт коробки, примыкающая к стене, должна быть проантисептирована или окрашена. Двери – из МДФ. |
| 30 | Поддон душевой с сифоном акриловый | Стальной эмалированный .800*800*120. Оборудован гибким шлангом с душевой насадкой, расположенном под днищем поддона на высоте 1,6 м. |
| 31 | Раствор готовый кладочный цементный | Должны быть прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка Пк 2 или Пк 3 норма подвижности по погружению конуса, от 4 до 12 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента, прочность растворов на сжатие от М 50 до М75, марка по морозостойкости F100;150, средняя плотность 1500 и более кг/м3, расход цемента на 1 м3 песка не менее 100 кг, воду для затворения растворных смесей и приготовления добавок применяют в соответствии с государственным стандартом. Требования к вещественному составу: портландцемент (без добавок или с активными минеральными добавками в размере 20%) или шлакопортландцемент (с добавками гранулированного шлака более 20%). Гарантированная марка - не менее 400. Возможно применение доменных гранулированных или электротермофосфорных шлаков, массовая доля которых в % по массе не должна превышать 80. Предел прочности при сжатии в 28-суточном возрасте: не менее 39, 2 Мпа, предел прочности при изгибе в 28-суточном возрасте кгс/см2, не менее 55.Начало схватывания цемента: не ранее 45 мин, конец схватывания: не позднее 10 ч от начала затворения. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) , % по массе: не менее 1,0, но не более 3,5. Материал должен быть быстротвердеющий. |
| 32 | Светильники люминесцентные пылевлагозащищенные | Светильники люминесцентные пылевлагозащищенные Предназначены для освещения пыльных и влажных производственных помещений. Тип светильника; Степень защиты; Габаритные размеры, не более, мм; Масса, кг, не более. ПВЛМ-2х40-02; IP5'3; 1325х148х170; 5,4. ЛСП 40-2х40-003; IP54; 1316х240х158; 6,25. ЛПП 24-2х36; IP65; 1283х660х108; 4,6. ЛСП 42-2х40-001; IP54; 1291х600х105; 5,0. |
| 33 | Олифа | Цвет по йодометрической шкале, не темнее, мг йода, 200;400 или 1600. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при (20 ±2)0С полная. Отстой, не более, % (по объему), 1. Кислотное число, не более, мг КОН, 7. Йодное число, не менее, г/йода на 100 г, 150. Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на P2O5, не более, %, 0, 026. Массовая доля золы, не более, %, 0,3. |
| 34 | Полотенцесушитель бытовой | Изделие должно быть изготовлено из пищевой нержавеющей стали AISI 304 (08Х18Р10) Сварной шов трубы сделан должен быть методом TIG и соответствовать международному стандарту EN 10217-7 (коэффициент прочности шва должен быть равен единице). Рабочее давление до 25 атм. Давление испытаний (в заводских условиях)-60 атм. Температура теплоносителя до 1050С. |
| 35 | Унитаз | Основные технические характеристики бачка смывного Диаметр сливного отверстия, не менее мм.; 64. Диаметр наполнительного отверстия, не более, мм.; 24. Полезный объем, л.; Не менее 6 л.. Подвод воды; нижний; боковой. Масса нетто, не более, кг.; 12,0. Масса брутто, не более, кг.; 12,47. Основные технические характеристики унитаза Диаметр выпускного отверстия, мм.. Внутреннее, не менее, мм.; 78. Наружное, не менее, мм.; 94. Диаметр отверстия подачи воды, мм.. Внутреннее, не менее, мм.; 62,5. Наружное,не менее, мм.; 88. |

* Все показатели по товарам должны быть конкретными и входить в установленные диапазоны, но не противоречить требованиям действующих государственных стандартов, которые приняты в целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических 
лиц, государственного и муниципального имущества, объектов, с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений, обеспечения конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений, рационального использования 
ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических 
данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг), содействие соблюдению требований технических регламентов, создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения 
качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании». В случае если в позиции товара, планируемого для использования при выполнении работ,  установлено  требования к нескольким его видам, то участник размещения заказа должен представить показатели по каждому товару отдельно в соответствии с  установленными в документации параметрами. Примечание: локальные сметные расчеты не содержат дополнительные (применяемые одновременно и в равной значимости с основными) требования к используемым при выполнении работ товарам.