Материалы

Асфальтобетонная смесь Размер минеральных зерен, мм до 10 Остаточная пористость, % св. 2,5 до 5 Предел прочности при сжатии, при t 500C, МПа не менее 1,2 Предел прочности при сжатии, при t 200С МПа не менее 2,2 Предел прочности при сжатии, при t 00C МПа не более 12,0 Водостойкость, не менее (при длительном водонасыщении) 0,85 (0,75) Сдвигоустойчивость по: - по коэффициенту внутреннего трения, не менее 0,80 - сцеплению при сдвиге при t 500С, МПа, не менее 0,36 Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 00С и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа - не менее 3 - не более 6,5 Водонасыщение % от 1,5 (1,0) до 4,5 Пористость минеральной части, % не более 22 Температура готовой смеси, в зависимости от показателей битума (глубина проникновения иглы при 250С 0,1 мм), 0С 140-155 Непрерывный зерновой состав, в процентах по массе, размер зерен, в мм мельче 0,071-10: 56-82, 70-100, 100, 42-65, 15-25, 30-50, 8-16, 20-36