| Требования к материалам, используемым при выполнении работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара и товарный знак, используемого при выполнении работ, согласно ведомости объемов работ, и локальному сметному расчету | Требуемые показатели товара |
| 1 | Асфальтобетонная смесь | Размер минеральных зерен, мм до 20 Остаточная пористость, % свыше 2,5 до 5,0 Содержание щебня, % свыше 30 до 40 Предел прочности при сжатии, при t 500C, МПа не менее 1,2 Предел прочности при сжатии, при t 200С МПа не менее 2,2 Предел прочности при сжатии, при t 00C МПа не более 12,0 Водостойкость, не менее (при длительном водонасыщении) 0,85 (0,75) Сдвигоустойчивость по: - коэффициенту внутреннего трения, не менее 0,76 - сцеплению при сдвиге при t 500С, МПа, не менее 0,42 Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 00С и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа - не менее 3,0 - не более 6,5 Водонасыщение от 1,5 (1,0) до 4,0 Пористость минеральной части, % не более 22 Температура готовой смеси, в зависимости от показателей битума (глубина проникновения иглы при 250С 0,1 мм), 0С 140-155 Непрерывный зерновой состав, в процентах по массе, размер зерен, в мм мельче 0,071-10: 85-100; 90-100; 75-100; 48-60; 37-50; 60-70; 28-40; 8-14; 20-30;13-20 Состав смеси и краткие характеристики материалов Марка щебня из гравия - по дробимости М 600; М 800 - по морозостойкости F25; F 50 Песок, марка по прочности, не менее М 600 Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе, не более 0,5 Содержание глины в комках, в процентах по массе, не более 1 Битум Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 61-130 при 00С не менее 20 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 43 Растяжимость, см, не менее при 250С 55 при 00С 3,5 Температура хрупкости, 0С не выше 15 Температура вспышки, 0С не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5 Индекс пенетрации от - 1,0 до + 1,0 содержание в смеси, в процентах по массе 6-9 Содержание битума, % по массе 6,0 – 7,0 Минеральный порошок марки 1,2 из карбонатных (некарбонатных) горных пород Зерновой состав, % по массе: мельче 1,25 мм не менее 95 мельче 0,315 мм не менее 80 мельче 0,071 мм не менее 60 Пористость, % не более 40 Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % не более 3 Влажность, % по массе, не более 2,5 |
| 2 | Асфальтобетонная смесь | Размер минеральных зерен, мм до 10 Остаточная пористость, % свыше 2,5 до 5 Предел прочности при сжатии, при t 500C, МПа не менее 1,2 Предел прочности при сжатии, при t 200С МПа не менее 2,2 Предел прочности при сжатии, при t 00C МПа не более 12,0 Водостойкость, не менее (при длительном водонасыщении) 0,85 (0,75) Сдвигоустойчивость по: - коэффициенту внутреннего трения, не менее 0,80 - сцеплению при сдвиге при t 500С, МПа, не менее 0,36 Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 00С и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа - не менее 3 - не более 6,5 Водонасыщение % от 1,5 (1,0) до 4,0 Пористость минеральной части, % не более 22 Температура готовой смеси, в зависимости от показателей битума (глубина проникновения иглы при 250С 0,1 мм), 0С 140-155 Непрерывный зерновой состав, в процентах по массе, размер зерен, в мм мельче 0,071-10: 56-82; 70-100; 100; 42-65; 15-25; 30-50; 8-16; 20-36 Состав смеси и краткие характеристики материалов: Песок, марка по прочности, М 1000; М 800 Предел прочности при сжатии в насыщенном водой состоянии, МПа не менее 80 Модуль крепости Мк 2,0-3,0 Полный остаток на сите № 63, в процентах по массе от 30 до 65 Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, в процентах по массе, не более 5 Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, в процентах по массе, не более 15 Содержание зерен крупностью свыше 0,16 мм, в процентах по массе, не более 15 Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе, не более 0,5 Содержание глины в комках, в процентах по массе, не более 2 Битум Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 61-130 при 00С не менее 20 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 43 Растяжимость, см, не менее при 250С 55 при 00С 3,5 Температура хрупкости, 0С не выше 15 Температура вспышки, 0С не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5 Индекс пенетрации от - 1,0 до + 1,0 содержание в смеси, в % по массе 6,0 – 9,0 Минеральный порошок марки 1;2 из карбонатных (некарбонатных) горных пород Зерновой состав, % по массе: мельче 1,25 мм не менее 95 мельче 0,315 мм не менее 80 мельче 0,071 мм не менее 60 Пористость, % не более 40 Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % не более 3 Влажность, % по массе, не более 2,5 Отсев из дробления горных пород В отсевах дробления содержание зерен мельче 0,071 мм допускается не более 16% по массе. Допускается содержание зерен размером 5-15мм не более 20% по массе. Содержание глинистых примесей в отсевах дробления не должно превышать 0,5%. |
| 3 | Битум | Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 61 - 130 при 00С не менее 20 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 43 Растяжимость, см, не менее при 250С 55 при 00С 3,5 Температура хрупкости, 0С не выше – 15 Температура вспышки, 0С не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5 Индекс пенетрации от - 1,0 до + 1,0 |
| 4 | Щебень из гравия | Марка по прочности (дробимости) – М800 Полные остатки на ситах, % 1,25 D - 0,5% Dнаиб до 10 0,5( Dнаиб + Dнаим) от 30 до 80 Dнаим от 95 до 100 Марка по морозостойкости – не менее F200 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы % по массе до 50 Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе до 1 Содержание глины в комках, % по массе – до 0,25 Содержание зерен слабых пород, % по массе – до 10 |
| 5 | Щебень из гравия | Марка по прочности (дробимости) – М600 Полные остатки на ситах, % 1,25 D до 0,5 Dнаиб до 10 0,5(Dнаиб + Dнаим) от 30 до 80 Dнаим от 95 до 100 Марка по морозостойкости – не менее F150 Содержание дробленых зерен в процентах по массе не менее 80 (60), Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы % по массе до 50 Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе до 1 Содержание глины в комках, % по массе – до 0,25 Содержание зерен слабых пород, % по массе – до 10 Число циклов замораживания - оттаивания - не менее 150, потеря массы не более 5 % |

| 6 | Камни бортовые | Класс прочности бетона не менее В 30, марка не менее 400 Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно составлять 90% от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в любое время года. Содержание бетона в камне не менее 0,043мЗ Размеры: 1000*300*150 Марка бетона по морозостойкости - F200-300 Водопоглощение бетона камней должно превышать, % по массе 5 Для приготовления бетонной смеси должен применяться бездобавочный портландцемент; портландцемент с минеральными добавками до 5% или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% (оксида магния) и не более 8% (трехкальциевого алюмината), соответствующие ГОСТ 10178. В качестве заполнителей для бетона следует применять: природные обогащенные; фракционированные или дробленые обогащенные пески по ГОСТ 8736, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633, щебень из естественного камня; гравия или доменного шлака по ГОСТ 8267, ГОСТ 3344, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633. Для оптимального состава бетона должны применяться пески с модулем крупности не менее 2,2. Размер зерен крупного заполнителя до 20 мм. С целью экономии цемента для бетонов следует применять и другие материалы - золы-унос, шлаки и золошлаковые смеси ТЭС по ГОСТ 25592 и ГОСТ 25818, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633. Марка щебня по прочности на сжатие должна быть не ниже М 1000. Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F200 В качестве ускорителя твердения для бетонных смесей неармированных камней из бетона следует применять кальций хлористый по ГОСТ 450 или нитрит-нитрат-хлорид кальция в объеме до 3% от массы цемента |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Раствор готовый кладочный цементный | Должны быть прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка Пк 2 или Пк 3 норма подвижности по погружению конуса, от 4 до 12 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента, температура применения раствора от 10 до 15 °С, прочность растворов на сжатие от М 50 до М75, марка по морозостойкости F100;150, средняя плотность 1500 и более кг/м3, расход цемента на 1 м3 песка не менее 100 кг, воду для затворения растворных смесей и приготовления добавок применяют в соответствии с государственным стандартом. Требования к вещественному составу: портландцемент (без добавок или с активными минеральными добавками в размере 20%) или шлакопортландцемент (с добавками гранулированного шлака более 20%). Гарантированная марка - не менее 400. Возможно применение доменных гранулированных или электротермофосфорных шлаков, массовая доля которых в % по массе не должна превышать 80. Предел прочности при сжатии в 28-суточном возрасте: не менее 39, 2 Мпа, предел прочности при изгибе в 28-суточном возрасте кгс/см2, не менее 55.Начало схватывания цемента: не ранее 45 мин, конец схватывания: не позднее 10 ч от начала затворения. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) , % по массе: не менее 1,0, но не более 3,5. Материал должен быть быстротвердеющий. |  |
| 8 | Камни бортовые | Камни бортовые должны быть прямые рядовые. Размеры: длина 1000 мм, высота 200 мм, ширина 80 мм. Класс бетона по прочности на сжатие не менее В22,5 (М300). Марка бетона по морозостойкости не ниже F100. Водопоглощение бетона камней не должно превышать по массе, %: 6. Класс прочности бетона не менее В22,5 , марка не менее 300 Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно составлять 90% от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в любое время года. Содержание бетона в камне не менее 0,043мЗ Размеры: 1000*200*80 Марка бетона по морозостойкости - F200-300 Водопоглощение бетона камней должно превышать, % по массе 5 Для приготовления бетонной смеси должен применяться бездобавочный портландцемент; портландцемент с минеральными добавками до 5% или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% (оксида магния) и не более 8% (трехкальциевого алюмината), соответствующие ГОСТ 10178. В качестве заполнителей для бетона следует применять: природные обогащенные; фракционированные или дробленые обогащенные пески по ГОСТ 8736, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633, щебень из естественного камня; гравия или доменного шлака по ГОСТ 8267, ГОСТ 3344, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633. Для оптимального состава бетона должны применяться пески с модулем крупности не менее 2,2. Размер зерен крупного заполнителя до 20 мм. С целью экономии цемента для бетонов следует применять и другие материалы - золы-унос, шлаки и золошлаковые смеси ТЭС по ГОСТ 25592 и ГОСТ 25818, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633. Марка щебня по прочности на сжатие должна быть не ниже М 1000. Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F200 В качестве ускорителя твердения для бетонных смесей неармированных камней из бетона следует применять кальций хлористый по ГОСТ 450 или нитрит-нитрат-хлорид кальция в объеме до 3% от массы цемента |  |